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Bestektekst Millboard Shadowline 


PANEELBEKLEDING


Fabrikant: 			Millboard
Leverancier:			Tholin Bouwproducten
Type: 				Millboard Envello Shadow Line
Materiaal:	Mengsel van natuurlijke mineralen, gebonden in een polymeerhars, met lange vezelversterking, houtvrij.
Basisplaat:			Kern van samengesteld materiaal grijs, toplaag met afwerking.
Afwerking:			Gevormd uit individuele stukken hout met verschillende
Houtnerfpatronen. Met de hand gemoduleerd voor een authentieke hout look.
Oppervlaktebehandeling:	Veerkrachtige Lastane®-laag die met de kern is versmolten, 
Voorzien van een 2K UV-stabiele coating. 
Achterzijde:			Onbehandeld.
Kleur:				Kleurenprogramma volgens opgave Tholin; 
Antique Oak, Burnt Cedar, Golden Oak, Smoked Oak. 
Kanten:				Veer en groef.
Dikte (mm):			18mm 
Breedte (mm):			200 mm (werkend 181mm).
Lengte  (mm):			3600 mm.
Brandklasse:			Bfl-S1.
Opmerking:			Zaagkanten eventueel nabehandelen met Touch Up verf 
Accessoires en Toebehoren:	Bevestigingsmiddelen: 
· Envello Cladding S/S Schroef 3,5x30mm
· Durafix® Trimhead S/S Schroef 4,5x35mm
· Touch Up verf
· Overige ventilatie of hoekprofielen op aanvraag
Technische eigenschappen:	Op te vragen bij Tholin.
Zagen en Bewerken:		Met regulier hout gereedschap.
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